**NEOMID ШПАТЛЕВКА-ЗАМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

**Для заделки глубоких выбоин и трещин**

**НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:**

Безусадочная готовая к применению замазка на акриловой основе, предназначена для заделки глубоких выбоин, щелей и трещин при проведении ремонтных работ снаружи и внутри помещений. Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Позволяет заполнять выбоины и трещины глубиной до

5 см без растрескивания. Устойчива к воздействию влаги. Пластична и удобна в работе. Экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Предназначена для заполнения щелей, выбоин, трещин, штроб, отверстий, стыков плит, швов между плиткой и выравнивания бетонных, оштукатуренных, гипсокартонных поверхностей снаружи и внутри сухих и влажных помещений.

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:**

Поверхность очистить от жира, пыли и грязи, старые непрочные покрытия удалить. Поверхности, пораженные плесенью очистить специализированными составами NEOMID. Перед нанесением замазки поверхность рекомендуется загрунтовать соответствующим грунтом NEOMID.

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

Шпатлевку тщательно перемешать. В случае загустевания разбавить небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны). Внимание! При излишнем разбавлении возможно появление трещин.

Шпатлевку наносить шпателем на поверхность в один или несколько слоев. Рекомендуемая толщина одного слоя – не более 2 см. Каждый последующий слой наносить на поверхность после полного высыхания предыдущего слоя. Для получения ровной гладкой поверхности через 5-15 минут после нанесения выгладить шпатлевку с помощью шпателя или пластмассовой терки.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

При относительной влажности 70% и температуре

+20°С время высыхания слоя толщиной 5мм – до 24 часов. Окончательное время высыхания зависит от свойств поверхности.

**РАСХОД:**

Зависит от толщины слоя и объема заделываемых щелей, трещин, отверстий и пр.

Инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Пожаровзрывобезопасна. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды. При проглатывании обратиться к врачу. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать индивидуальные средства защиты.

**СОСТАВ:** синтетический латекс, наполнители, вода, функциональные добавки.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +50 C до +300 C. Выдерживает пять циклов кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при комнатной температуре, тщательно перемешать. Утилизировать как бытовой отход.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 12 месяцев.

ТУ 5772-049-43659241-09

Свидетельство о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.001129.02.13 от 07.02.2013г.

**ПОСТАВЩИК:** ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», г. Санкт-Петербург,

тел.: +7 (812) 458 5990, e-mail: Info@neomid.ru, www.neomid.ru

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Карбон» по заказу ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ»